## Slide 1: SYSTEMES D’ETANCHEITE LIQUIDE

## Slide 2: INTRODUCTION
Qu’est-ce qu’un SEL ?
C’est un mode d’exécution de l’étanchéité des bâtiments, par application à froid de résines liquides à l’état de livraison ; formant, après polymérisation, un revêtement continu, étanche, adhérant au support et résistant à la fissuration.

## Slide 3: AVANTAGES
Membranes sans chevauchements
Esthétiques (couleurs)
Application sans flammes
Grande élasticité
Docilité à la forme
Faible épaisseur & légèreté
Application rapide

## Slide 4: SYSTEMES LIQUIDES
Mono composant vs Bi composant
  Temps de séchage
  Solvant
  Préparation
  Sensibilité à la température

## Slide 5: SYSTEMES LIQUIDES
Polymères, influences les caractéristiques
  PU (résiste le mieux au feu)
  PMMA (la plus rigide)
  PUMA (mixte PMMA/PU)
  MS (la plus flexible)
  Polyester

## Slide 6: BI COMPOSANT

## Slide 7: COMPOSITION
2 couches
Voile de renfort
Primaire
  (selon support)

## Slide 8: OUTILLAGE
Pinceaux
Rouleaux
Spatules dentelées
Raclettes
Cleaner
Airless

## Slide 9: CONDITION DE MISE EN OEUVRE
Sous la pluie ou en cas de brouillard
Sur un support humide gelé
Sur un support pouvant donner lieu à l’humidité ascensionnelle
Sur une couche de primaire encore humide
<5°C ou >35°C (1K)
<0°C ou >35°C (2K)(sans accélérateur)

## Slide 10: EPAISSEUR DU SYSTEME
Durée de vie
  2mm : 25 ans
  1,4mm : 10 ans
  Circulable, nécessite un voile de renfort

## Slide 11: APPLICATION en BATIMENT
Toitures et toitures végétalisées
Balcons et terrasses
Coursives, tribunes et escaliers
Parkings
Parkings à étages
…

## Slide 15: APPLICATION en GENIE CIVIL
Éoliennes
Centrales électriques
Fontaines
Ponts
Égouts
...

## Slide 16: SYSTEMES IKO

## Slide 17: GAMME IKOPROTECT
Toitures
  Teknotan EC/UV (dta)
  Metatec Roof
Détails toiture
  MS Detail (dta)
  Teknotan Detail
Balcons et terrasses
  Teknotan BT (dta)
  Coursives et parkings à étages
  Metatec BTG

## Slide 18: GARANTIE
Garantie Produit
Garantie de l’étanchéité
  Pour les applicateurs agrées
  Formation requise
  Procédure (demande, contrôle externe)

## Slide 19: TEKNOTAN EC – UV (1k PU)

## Slide 20: TEKNOTAN EC – UV
Présentation et caractéristiques :
  Système d’étanchéité liquide mono composant
  Résistant aux UV et aux intempéries
  Conditionnement : bidons de 12L
  Stockage : Ne pas stoker les pots à l’envers
  Conservation : 12 mois dans l’emballage d’origine hermétiquement fermé, dans un local tempéré
  Nettoyage : détergent Teknoproper dilué à l’eau

## Slide 21: TEKNOTAN EC – UV
Destination :
  Le procédé TEKNOTAN EC-UV est admis :
    En France Européenne
    En climat de plaine
    En travaux neuf et en réfection
    Sur toitures accessibles et techniques

## Slide 22: TEKNOTAN EC – UV
Domaine d’emploi :
  TEKNOTAN EC-UV est particulièrement recommandé pour les toitures à zones techniques et les toitures de formes complexes
  Chantiers où la flamme du chalumeau est interdite ou dangereuse
  Sur les revêtements d’étanchéité existants
  Sur une isolation

## Slide 23: TEKNOTAN EC – UV
Avantages :
  Excellente adhérence aux supports de toitures conventionnels
  Excellente stabilité thermique et résistance aux UV
  Garantie assurée 10 ans sur demande
  Certificat ATE 13/0168
  W2-P3-M-S1toS4-TL3-TH3
  Broof(t1) – Broof(t4) – Classification E

## Slide 24: TEKNOTAN EC – UV
Mise en œuvre :
  Préparation du support :
    Le support doit être propre, sec et exempt de poussières ou de particules non adhérentes
    Les supports en bétons ou enduit de ciment ne doivent pas présenter un taux d’humidité résiduelle ≥ 4,5% (contrôle réalisé à la bombe à carbure) ou un taux d’humidité relative ≥ 85% (contrôle réalisé à l’aide d’un humidimètre)

## Slide 25: TEKNOTAN EC – UV

## Slide 26: TEKNOTAN EC – UV
Application du système :
  TEKNOTAN EC & TEKNOTAN UV s’appliquent à la brosse, au rouleau ou au pistolet
  Mélanger TEKNOTAN EC lentement et de manière homogène au moyen d’une spatule en bois
  1ère couche de TEKNOTAN EC
  Voile de renfort Teknofleece 100 ou 225 : appliqué dans la couche encore humide de TEKNOTAN EC (recouvrement 5cm)
  Maroufler avec un rouleau jusqu’à ce que le voile soit entièrement imprégné de TEKNOTAN EC. Il ne doit y avoir aucunes bulles d’air entre la 1ère couche et le voile de renfort

## Slide 27: TEKNOTAN EC – UV
  Attendre le séchage complet du TEKNOTAN EC avant d’appliquer TEKNOTAN UV (± 12heures)
  Mélanger TEKNOTAN UV lentement et de manière homogène au moyen d’une spatule en bois
  Appliquer TEKNOTAN UV

## Slide 28: TEKNOTAN EC – UV

## Slide 29: TEKNOTAN EC – UV

## Slide 33: TEKNOTAN BT (1k PU)

## Slide 34: TEKNOTAN BT (1k PU)
Présentation et caractéristiques :
  Système d’étanchéité liquide mono composant
  Résistant aux UV et aux intempéries
  Conditionnement : bidons de 10L
  Stockage : Ne pas stoker les pots à l’envers
  Conservation : 12 mois dans l’emballage d’origine hermétiquement fermé, dans un local tempéré
  Nettoyage : détergent Teknoproper dilué à l’eau

## Slide 35: TEKNOTAN BT (1k PU)
Destination :
  Le procédé TEKNOTAN BT est admis :
    En France Européenne
    En climat de plaine
    En travaux neuf et en réfection
    Sur terrasses accessibles aux piétons

## Slide 36: TEKNOTAN BT (1k PU)
Domaine d’emploi :
  TEKNOTAN BT est particulièrement recommandé pour les terrasses, balcons, tribunes, coursives … où il y a une circulation piétonne intensive
  Chantiers où la flamme du chalumeau est interdite ou dangereuse
  Sur les revêtements d’étanchéité existants
  Sur une isolation

## Slide 37: TEKNOTAN BT (1k PU)
Avantages :
  Circulable sans couche de protection (dalles ou tapis de quartz)
  Excellente résistance thermique et résistance aux UV
  Garantie assurée 10 ans sur demande
  Certificat ATE 13/0285
  W2-P3-S1toS4-M-TL3-TH3

## Slide 38: TEKNOTAN BT (1k PU)
Mise en œuvre :
  Préparation du support :
    Le support doit être propre, sec et exempt de poussières ou de particules non adhérentes
    Les supports en bétons ou enduit de ciment ne doivent pas présenter un taux d’humidité résiduelle ≥ 4,5% (contrôle réalisé à la bombe à carbure) ou un taux d’humidité relative ≥ 85% (contrôle réalisé à l’aide d’un humidimètre)

## Slide 39: TEKNOTAN BT (1k PU)

## Slide 40: TEKNOTAN BT (1k PU)
Application du système :
  TEKNOTAN BT s’applique à la brosse ou au rouleau
  Mélanger TEKNOTAN EC lentement et de manière homogène au moyen d’une spatule en bois
  1ère couche de TEKNOTAN BT à raison de 1,1L/m²
  Voile de renfort Teknofleece 225 : appliqué dans la couche encore humide de TEKNOTAN BT (recouvrement 5cm) Laisser sécher 12heures
  2ème couche de TEKNOTAN BT à raison de 0,65L/m²

## Slide 41: TEKNOTAN BT (1k PU)

## Slide 42: TEKNOTAN BT (1k PU)
Finition esthétique :

## Slide 50: MS DETAIL (1k MS)

## Slide 51: MS DETAIL (1k MS)
Présentation et caractéristiques :
  Système d’étanchéité liquide mono composant
  Résistant aux UV et aux intempéries
  Conditionnement : bidons 1, 3.5 & 7kg
  Stockage : Ne pas stoker les pots à l’envers
  Conservation : 12 mois dans l’emballage d’origine hermétiquement fermé, dans un local tempéré
  Nettoyage des outils au TEKNOCLEAN

## Slide 52: MS DETAIL (1k MS)
Destination :
  Le procédé IKOProtect MS DETAIL est admis :
    En France Européenne
    En climat de plaine
    En travaux neuf et en réfection
    Sur terrasses accessibles aux piétons et aux véhicules
    Sur toitures inaccessibles et techniques
    Sur planchers intermédiaires

## Slide 53: MS DETAIL (1k MS)
Domaine d’emploi :
  Relevés d’étanchéité classiques
  Chantiers où la flamme du chalumeau est interdite ou dangereuse
  Chantiers présentant des difficultés pour l’exécution des relevés (relevés complexes, circulaires etc…)

## Slide 54: MS DETAIL
Avantages :
  Non solvanté et inodore
- Écoles, hôpitaux, centres de soin,...
- Applications intérieures
  Ne flue pas vers le bas, même en relevé haut
  Excellente stabilité aux UV
  Ponte les petites fissures
  Certificat ATE 13/0354
  W2-P1-S1toS4-M-TL3-TH3

## Slide 55: MS DETAIL (1k MS)
Mise en œuvre :
  Préparation du support :
    Le support doit être propre, sec et exempt de poussières ou de particules non adhérentes
    Les supports en bétons ou enduit de ciment ne doivent pas présenter un taux d’humidité résiduelle ≥ 4,5% (contrôle réalisé à la bombe à carbure) ou un taux d’humidité relative ≥ 85% (contrôle réalisé à l’aide d’un humidimètre)

## Slide 56: MS DETAIL (1k MS)
  IKOPROTECT MS DETAIL s’applique à la brosse ou au rouleau à poils longs
  1ère couche d’IKOprotect MS DETAIL à raison 850g/m² avec un talon de 15cm minimum
  Insertion du voile de renfort TEKNOSTRIP dans la 1ère couche
  2ème couche d’IKOprotect MS DETAIL à raison 850g/m²
  L’IKOprotect MS DETAIL peut être appliquer en une seule couche de 1,7kg/m²

## Slide 59: PRIMAIRES

## Slide 60: Étanchéité liquide d'une remontée et rive de toiture
1 : Support
2 : Primaire
3 : 1ère couche
4 : Voile de renfort
5 : 2ème couche
6 : Couvre mur

## Slide 61: Étanchéité liquide et finition d'une remontée de balcon
1 : Support
2 : Primaire
3 : 1ère couche
4 : Voile de renfort
5 : 2ème couche
6 : Profil de finition en alu
7 : Mortier de Quartz
8 : Couche de finition
9 : Mastic PU
10 : Vernis de finition

## Slide 62: Étanchéité liquide d'un avaloir
1 : Support
2 : Primaire
3 : 1ère couche
4 : Voile de renfort
5 : 2ème couche

## Slide 63: Étanchéité liquide et finition d'un balcon ayant un support en béton
1 : Support
2 : Primaire
3 : 1ère couche
4 : Voile de renfort
5 : 2ème couche
6 : Couche de finition
7 : Vernis

## Slide 64: Étanchéité liquide avec protection de dalles sur plots
1 : Support
2 : Primaire
3 : 1ère couche
4 : Voile de renfort
5 : 2ème couche
6 : Géotextile
7 : Plots
8 : Dalles

## Slide 65: Étanchéité liquide avec protection carrelage
1 : Support
2 : Primaire
3 : 1ère couche
4 : Voile de renfort
5 : 2ème couche
6 : Mortier colle
7 : Carrelage collé
8 : Joint de mortier

## Slide 66: Étanchéité liquide des fissures
1 : Support
2 : Primaire
3 : 1ère couche
4 : Voile de renfort
5 : 2ème couche

## Slide 67: Étanchéité liquide d'un joint de dilatation
1 : Support
2 : Primaire
3 : Bande du système liquide
4 : Voile d’indépendance
Teknodilat
5 : 1ère couche
6 : Voile de renfort
7 : 2ème couche
8 : Mastic Asco MS 210
9 : Bande du système liquide